**Технические характеристики уничтожителя ржавчины В-52 гель**

Применяется для удаления ржавчины и окислы с поверхности железа, меди и их сплавов (сталь, жесть, латунь, бронза), а также с ткани, дерева, пластика, стекла, кафеля и фаянса. Консистенция геля позволяет работать с ограниченными участками поверхности, не затрагивая соседние области. Гель не дает запаха. Состав может использоваться также для травления железа, меди и их сплавов. Требует минимальных усилий при использовании. Расход: 0,11-0,12 кг на м.кв.

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний вид | [Прозрачная жидкость](https://rdstroy.ru/catalog/rastvoriteli_i_bytovaya_khimiya/filter/vneshniy-vid/prozrachnaya-zhidkost/) |
| Водородный показатель (pH) 1 %-го водного раствора | [3](https://rdstroy.ru/catalog/rastvoriteli_i_bytovaya_khimiya/filter/vodorodnyy-pokazatel-ph-1-go-vodnogo-rastvora/3/) |
| Срок годности | [24 месяца](https://rdstroy.ru/catalog/rastvoriteli_i_bytovaya_khimiya/filter/srok-godnosti-mes/24-mesyatsa/) |
| Разрыхляющее действие, мин | [не более 10](https://rdstroy.ru/catalog/rastvoriteli_i_bytovaya_khimiya/filter/razrykhlyayushchee-deystvie-min/ne-bolee-10/) |
| Летучесть при 20±2°С, % | [10](https://rdstroy.ru/catalog/rastvoriteli_i_bytovaya_khimiya/filter/letuchest-pri-20-2-s-/10/) |
| Плотность | [1,05г/см3](https://rdstroy.ru/catalog/rastvoriteli_i_bytovaya_khimiya/filter/plotnost-1/1-05g-sm3/) |